## Slide 1: 复合材料、板材和管材的超声波探伤
中国 · 山东· 济南 · 2014
济南三木科仪检测技术有限公司
复合材料、板材、管材、铸锻件、不锈钢
中国高端数字超声解决方案的领军者

## Slide 2: 目录
板材超声波探伤
铝及铝合金、钛及钛合金板材超声检测
复合材料超声波探伤
板材自动超声检测
管材超声波探伤

## Slide 3: 7.1 板材超声波探伤
板材分类： 薄板：δ<6mm； 中板：6mm≤δ≤40 mm； 厚板：δ>40mm
7.1.1 钢板中常见缺陷
分层、白点（存在于内部）；折迭、重皮、裂纹（存在于表面）。

## Slide 4: 7.1 板材超声波探伤
7.1.2 探伤方法
直接接触法、叠加效应、水浸法
出现叠加效应，一般应根据F1来评价缺陷。

## Slide 5: 7.1 板材超声波探伤
7.1.2 探伤方法
水浸法

## Slide 6: 7.1 板材超声波探伤
7.1.3 探头与扫查方式
1）探头（解释）
频率：2.5～5MHz——40mm以下钢板检测频率为5MHz； 40mm以上钢板检测频率为2.5MHz。
晶片直径：Ф14～Ф25mm。
单晶直探头：适用于板厚δ较大的钢板检测；
双晶直探头：适用于板厚δ较薄的钢板检测。
板厚，mm | 采用探头 | 公称频率，MHz | 探头晶片尺寸
6～20 | 双晶直探头 | 5 | 晶片面积不小于150mm2
>20～40 | 单晶直探头 | 5 | φ14～φ20 mm
>40～250 | 单晶直探头 | 2.5 | φ20～φ25 mm

## Slide 7: 7.1 板材超声波探伤
2）扫查
扫查方式：全面扫查、列线扫查、边缘扫查和格子扫查。
扫查速度：手工检测≤0.2m/s；
水浸自动检测，脉冲间隔时间>60t。
4.1.5.3 扫查方式 a) 探头沿垂直于钢板压延方向，间距不大于100mm的平行线进行扫查。在钢板剖口预定线两侧各50mm（当板厚超过100mm时，以板厚的一半为准）内应作100%扫查。b) 根据合同、技术协议书或图样的要求，也可采用其他形式的扫查。

## Slide 8: 7.1 板材超声波探伤
7.1.4 探测范围和灵敏度调整
1）探测范围调整
δ＜30mm：B10； 30mm≤δ≤80mm：B5； δ>80mm：B2～B5。
？？
2）灵敏度调整
CBⅠ块法、 CBⅡ试块、底波法。

## Slide 9: 7.1 板材超声波探伤
7.1.4 探测范围和灵敏度调整
2）灵敏度调整：CBⅠ试块法、CBⅡ试块、底波法。
4.1.4.1 板厚不大于20mm时，用CBⅠ试块将工件等厚部位第一次底波高度调整到满刻度的50%，再提高10dB作为基准灵敏度。

## Slide 10: 7.1 板材超声波探伤
4.1.4.2 板厚大于20mm时，应将CBⅡ试块φ5平底孔第一次反射波高调整到满刻度的50%作为基准灵敏度。
4.1.4.3 板厚不小于探头的三倍近场区时，也可取钢板无缺陷完好部位的第一次底波来校准灵敏度，其结果应与4.1.4.2的要求相一致。
试块编号 | 被检钢板厚度 | 检测面到平底孔的距离s | 试块厚度T
CBⅡ-1 | >20～40 | 15 | ≥20
CBⅡ-2 | >40～60 | 30 | ≥40
CBⅡ-3 | >60～100 | 50 | ≥65
CBⅡ-4 | >100～160 | 90 | ≥110
CBⅡ-5 | >160～200 | 140 | ≥170
CBⅡ-6 | >200～250 | 190 | ≥220

## Slide 11: 7.1 板材超声波探伤
7.1.5 缺陷判别与测定
1）缺陷判别：按JB/T4730-2005标准要求执行。
a) F1≥50%；
b) 即B1<100%，而F1/B1≥50%；
c) 即B1＜50%。
2）缺陷位置测定
深度位置测定：直接从荧光屏读出缺陷位置；
平面位置测定：根据直探头在钢板上位置确定，在板材表面画出缺陷的位置。

## Slide 12: 7.1 板材超声波探伤
3)缺陷定量（用测长法测定指示长度和面积）：根据JB/T4730-2005标准。
当F1≥50% 或F1/B1≥50% （B1<100% )时，使 F1达25% 或F1/B1达50% 是探头中心移动的距离为缺陷的指示长度（以较严重者为准） ，探头中心轨迹即为缺陷边界。
即B1＜50%时， 使/B1达50% 是探头中心移动的距离为缺陷的指示长度，探头中心轨迹即为缺陷边界。

## Slide 13: 7.1 板材超声波探伤
4)缺陷性质判断
分层:波形整齐陡直，底波明显下降或消失；
折叠:不一定有缺陷波，底波明显下降，次数减少或消失；
白点:波形密集尖锐活跃，底波明显下降，次数减少，重复性差，移动探头回波此起彼伏。

## Slide 14: 7.1 板材超声波探伤
7.1.6 质量等级判定:按JB/T4730-2005标准4.1.7条规定评定。
4.1.8.2 在坡口预定线两侧各50mm（板厚大于100mm时，以板厚的一半为准）内，缺陷的指示长度大于或等于50mm时，应评为Ⅴ级。
4.1.8.3 在检测过程中，检测人员如确认钢板中有白点、裂纹等危害性缺陷存在时，应评为Ⅴ级。
等级 | 单个缺陷 指示长度 mm | 单个缺陷 指示面积 cm2 | 在任一1m×1m检测面积内存在的缺陷面积百分比% | 以下单个缺陷 指示面积不计 cm2
Ⅰ | ＜80 | ＜25 | ≤3 | ＜9
Ⅱ | ＜100 | ＜50 | ≤5 | ＜15
Ⅲ | ＜120 | ＜100 | ≤10 | ＜25
Ⅳ | ＜150 | ＜100 | ≤10 | ＜25
Ⅴ | 超 过 Ⅳ 级 者 |  |  | 
注：Ⅳ级钢板主要用于与承压设备有关的支承件和结构件的制造安装。 |  |  |  | 

## Slide 15: 7.2 铝及铝合金、钛及钛合金板材超声检测
7.2.1 铝及铝合金板材制造及常见缺陷
板材制造：铝锭→板坯→板材 ；
常见缺陷：气孔、夹杂、微细裂纹、厚板中可能有空腔。
7.2.2 铝及铝合金，钛及钛合金板材检测方法
1）检测方法：与钢板相同
2）探头与扫查方式
直探头、双晶直探头，频率2.5～5MHz；
扫查方式、扫查速度与钢板相同。
3）检测范围和灵敏度
检测范围：根据板厚与钢板相同；
检测灵敏度：基准灵敏度以完好部位B1＝80％满幅。
7.2.3 缺陷的判别与测定
1）缺陷判别
F1≥40％； F1＜40％时，F1/ B1≥100％； B1＜5％。
2）缺陷测定
JB/T4730-2005标准第5.3.5条。
7.2.4 缺陷评定
缺陷指示长度确定，符合JB/T4730标准规定；
缺陷指示面积确定，符合JB/T4730标准规定。
7.2.5 质量级别评定：按JB/T4730标准规定评级。

## Slide 16: 7.3 复合材料超声波探伤
7.3.1 复合板材常见缺陷
制造方法：轧制、粘接、堆焊和爆炸。
常见缺陷：脱层和接合不良。
7.3.2 检测方法
探头（同钢板）Φ14mm～Φ25mm直探头或联合双直探头；
检测频率：2.5～5MHz；
探伤灵敏度：复合板完好区第一次底波B1达80%满幅高；
探测面：母材一侧，也可以从复合层一侧；
扫查方式：扫查方式可采用100%扫查或沿钢板宽度方向，间隔为50mm的平行线扫查；在坡口预定线两侧各50mm内应作100%扫查。

## Slide 17
7.3.3 缺陷判别和测定
4.4.5 未结合区的测定
第一次底波高度低于荧光屏满刻度的5%，且明显有未接合缺陷反射波存在时（≥5%），该部位称为未结合区。移动探头，使第一次底波升高到荧光屏满刻度的40%，以此时探头中心作为未结合区边界点。
注：教材这部分内容为老标准的内容，现标准复合板没有试块。

## Slide 18: 7.3 复合材料超声波探伤
7.3.4 缺陷的测定与评级
按JB/T4730-2005标准4.4.6条规定评定。
缺陷指示长度：按该缺陷最大长度作为其指示长度。
缺陷面积： 多个相邻的未结区，当其最小间距≤20mm时，应作为单个未结合区处理，其面积为各个未结合区面积之和。
未结合区总面积占复合板总面积的百分比为未结合率。
评级
在坡口的预定线两侧各50mm的范围内，未结合的指示长度大于或等于25mm时，定级为Ⅳ级。

## Slide 19: 7.4 板材自动超声检测
7.4.1 原理
多通道探头分时轮流工作；
每个通道回波顺序进入A/D变换电路；
按标准要求设定的报警门限确定缺陷当量大小和幅度定界；
生成缺陷分布图。
7.4.2 系统基本结构和组成
控制过程
①钢板到达检测位置→ ② 设置检测参数→ ③ 打开耦合水→ ④ X方
向扫查（宽度） → ⑤ Y方向扫查（长度） → ⑥ 下一区段扫查→ ⑦
重复⑤、⑥ → ⑧ 检测结束。
数据处理和缺陷评价
根据JB/T4730或GB/T2970等标准确定缺陷指示长度和指示面积，并进行评定。

## Slide 20: 7.5 管材超声波探伤
7.5.1 管材制造工艺及常见缺陷
制造工艺：穿孔法、高速挤压法。
管材中的缺陷：裂纹、折叠、分层、夹杂等
厚壁锻轧管：裂文、白点、重皮、非金属夹杂等。
管材中的缺陷大多与轴线平行。
大直径管：外径大于100mm；小直径管：外径小于100mm；
T/D≤0.2薄壁管； T/D ＞0.2厚壁管。

## Slide 21: 7.5.2 管材横波检测技术基础
实现纯横波检测条件
产生纯横波： 声束和内壁相切：
横波到达内壁条件 ： 由折射定律得：
管材中纯横波且
达到内壁的条件：
对钢：

## Slide 22: 7.5.2 管材横波检测技术基础
周向检测缺陷修正
声程修正系数μ和跨距修正系数m:
一次波检测内壁缺陷 ：
二次波检测外壁缺陷：

## Slide 23: 7.5.2 管材横波检测技术基础
探头入射点与折射角测定
1）入射点测定可利用试块直角边测；
2）折射角测定可利用圆柱试块靠近近表面Φ1.5横孔或外表面V形槽测试；

## Slide 24: 探头入射点与折射角测定
3）利用曲面内外璧槽测试。
简单办法：量出WS和
弧长，利用CAD1∶1，
作图，量出β和前沿，
根据量出的WS 做声程
1∶1定标。

## Slide 25: 探头入射点与折射角测定
推荐测定入射点和折射角方法
采用与工件曲率相同
的横孔试块测试；

## Slide 26: 探头入射点与折射角测定
利用与工件曲率不同
的横孔试块测试。

## Slide 27: 探头入射点与折射角测定
本人编的地标：DB35/T 902—2009在役超高压水晶釜超声检测
校准试块 SJ－ⅠA
简单办法：先测出
前沿，再测φ2孔，
量出WS做声程1∶1
定标，利用CAD
1∶1作图，量出β 。

## Slide 28: 探头入射点与折射角测定
对比试块 SJ－ⅡA

## Slide 29: 7.5 管材超声波探伤
7.5.3 小直径薄壁管探伤
探伤前准备：
1）清理被探管材表面的氧化皮，锈蚀、油污；
2）考虑管材与探头相对运动的轨迹，相邻探头轨迹间距离考虑声束复盖范围；
3）为避免由于缺陷取向等原因产生声波反射呈现定向性而发生漏检，应从两个相反方向各探一次。
接触法探伤
1) 纵向缺陷探测
2) 横向缺陷探测

## Slide 30: 1) 纵向缺陷探测
4.5 承压设备用无缝钢管超声检测和质量分级（JB/T4730）
试块：
4.5.4.1 检测设备由超声波探伤仪、探头和其他机械传动装置及辅助装置等组成。检测频率为2.5MHz～5MHz。
4.5.4.2 液浸法检测使用线聚焦或点聚焦探头。接触法检测使用与钢管表面吻合良好的斜探头或聚焦斜探头。单个探头压电晶片长度或直径小于或等于25mm。
级别 | 长度l，mm | 深度t占壁厚的百分比，%
Ⅰ | 40 | 5（0.2mm≤t≤1mm）
Ⅱ | 40 | 8（0.2mm≤t≤2mm）
Ⅲ | 40 | 10（0.2mm≤t≤3mm）

## Slide 31: 1) 纵向缺陷探测
4.5.5 灵敏度的确定
4.5.5.1 直接接触法横波基准灵敏度的确定，可直接在对比试样上将内壁人工V形槽的回波高度调到荧光屏满刻度的80%，再移动探头，找出外壁人工V形槽的最大回波，在荧光屏上标出，连接两点即为距离-波幅曲线，作为检测时的基准灵敏度。
4.5.5.2 液浸法基准灵敏度按下述方法确定：
a） 水层距离应根据聚焦探头的焦距来确定；
b） 调整时，一面用适当的速度转动管子，一面将探头慢慢偏心，使对比试样管内、外表面人工缺陷所产生的回波幅度均达到荧光屏满刻度的50%，以此作为基准灵敏度。如不能达到此要求，也可在内、外槽设立不同的报警电平。
4.5.5.3 扫查灵敏度一般应比基准灵敏度高6dB。
4.5.6验收要求：无缝钢管的判废要求按相应技术文件规定。
4.5.7结果评定：若缺陷回波幅度大于或等于相应的对比试块人工缺陷回波，则判为不合格。不合格品允许重新处理，处理后仍按本标准进行超声检测和质量等级评定。

## Slide 32: 2) 横向缺陷探测
附录D：承压设备全熔化焊用高压无缝钢管轴向横波检测
D.2 检测设备：检测设备由超声波探伤仪、斜探头等组成，探头应与钢管表面吻合良好，晶片长度小于或等于25mm，探头频率为2.5 MHz～5MHz。
D.3.3 钢管横向缺陷检测试块的人工缺陷槽一般在外表面加工，当外径大于或等于80mm且壁厚大于或等于10mm时，应同时在内、外表面加工。同一个试块内、外表面人工缺陷沿钢管轴向应有足够的间距，以便在调试时容易分辨。
等级 | 长度l | 人工缺陷槽深度t
Ⅰ | 40 | 公称壁厚的5%，最小为0.2，最大为1.0
Ⅱ | 40 | 公称壁厚的8%，最小为0.2，最大为2.0
Ⅲ | 40 | 公称壁厚的10%，最小为0.2，最大为3.0

## Slide 33: 2) 横向缺陷探测
D.4 基准灵敏度确定
D.4.1 可直接在对比试块上将V形槽的反射回波幅度调节为荧光屏满刻度的50%，以此作为基准灵敏度。
D.4.2 对于内、外表面加工槽的对比试块，应将内表面槽的回波幅度调到满刻度的80%。然后再将外表面槽的反射回波幅度点标在荧光屏上，作出距离-波幅曲线。
D.5 结果评定
D.5.1 若缺陷回波幅度大于或等于人工缺陷的基准回波幅度或是高于距离-波幅曲线，则该钢管为不合格。
D.5.2 合格级别的确定由合同双方商定。

## Slide 34
水浸探伤探测参数选择：线聚焦或点聚焦探头，2.5～5MHZ；
聚焦探头声透镜曲率半径：
对有机玻璃透镜水浸检测：r=0.46F
水浸检测钢管平均偏心距 ：
水层厚度H即为探头晶片离开管壁的距离：H>xs
H=xS，即二次重合法。
焦距：焦点落在与声束轴线垂直的管心线上。

## Slide 35: 7.5 管材超声波探伤
7.5.4 大直径薄壁管探伤
纵波垂直探伤
探头：直探头与双晶直探头
检测缺陷：与管轴平行的周向缺陷，
当缺陷F较小时，F波与底波B同时存在，
当缺陷F较大时，底波B可能消失。
横波周向探伤
探头：单、双斜探头
探测缺陷：与管轴平行的径向缺陷。
横波轴向探伤
探头：单斜或双晶斜探头
检测缺陷：与轴线垂直的径向缺陷。
水浸聚焦探伤
一般用线聚焦探头，焦点落管子中心线上，使声束在管壁内多次反射声束宽基本一致，内外壁检测缺陷基本相同。

## Slide 36: 7.5 管材超声波探伤
7.5.5 厚壁管探伤
适用条件
管材横波一次扫查到内壁条件： t/D≦0.226， t-管壁厚，D-管外径；
利用管中折射纵波在外壁产生61°反射产生较强的变型反射横波，则检测管壁厚t可扩大为： t/D≦0.26。

## Slide 37: 7.5 管材超声波探伤
7.5.6 管材自动检测
自动检测设备系统：多通道超声检测仪与机械传动系统
探头架结构：探头旋转式或固定探头式
主要检测参数
1) 水层距离:H≥XS
2)偏心距:X＝0.251R～0.458r，R－钢管外半径，r－钢管内半径
3）焦距：
4）声透镜曲率半径：
5）扫查速度：V＝nt
6）仪器重复频率：
对仪器、机械设备要求
1）对仪器的要求：
多通道探伤仪，数字式探伤仪；各通道保持一致性能； 各通道轮流工作；
相邻探头声束互不干扰；耦合不良报警和检测自动报警；好的抗干扰能力。
2）对设备的要求：
探头架与管材运动保持同心度；探头固定装置牢固不松动； 准确打印缺陷
标记；探头对管材作螺旋线式扫查，速度连续可调；有良好的声耦合。

## Slide 38: 往年考题举例
1、钢管水浸检测时，要求水层厚度H大于钢管壁厚的二分之一，这样有利于缺陷的识别。 （ X ）
2、以下关于钢管水浸检测的叙述，错误的是：（ D ）
A、入射角α随偏心距x增大而增大；
B、水层距离应大于钢中横波全声程的1/2；
C、探头的焦点应落在与声束轴线垂直的管心线上；
D、无缺陷时，荧光屏上只显示始波和底波。

## Slide 39: 往年考题举例
3、钢板检测波形中出现“叠加效应”，下面哪种叙述是正确的？ （ D ）
A、“叠加效应”是由于大于声束截面的缺陷多次反射波互相干涉的结果；
B、出现“叠加效应”，说明钢板中缺陷尺寸一定很大；
C、出现“叠加效应”，一般应根据最大缺陷波来评价缺陷；
D、出现“叠加效应”，当板厚小于20 mm时，为了减少近场区的影响，以F2来评价缺陷。
4、横波检测钢管的最大壁厚是根据什么原则确定的？可检测的钢管的壁厚与外径比的最大值为多少？

## Slide 40
  三木科仪探伤仪-中国高端数字超声解决方案的领军者